M.20.01.05.   UMOCNIENIE  STOŻKÓW  NASYPU ELEMENTAMI

DROBNOWYMIAROWYMI.

1.  WSTĘP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru umocnienia stożków nasypu przebudowywanego mostu przez rzekę Skrwę  w miejscowości Łukomie w ciągu drogi powiatowej Nr 3707W  Łukomie – Dziki Bór.

1.2.  Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt.1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem :

- umocnienia stożków nasypu kamienną kostką brukową o wymiarach 16x16 cm

na podsypce cementowo – piaskowej.

1.4.  Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z  SST

i poleceniami Inspektora Nadzoru.

2.  MATERIAŁY.

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne",

pkt 2.

2.2.  Materiały stosowane do umocnienia.

-  kamienna Kosta brukowa 16x16 cm

-  zasypka cementowo - piaskowa 1 : 4,

-  piasek wg BN-87/6774-04,

-  woda spełniającą wymagania PN-88/B-32250.

2.3.  Elementy kamienne.

Elementy kamienne ( kostka) powinny spełniać wymagania jak niżej:

- właściwą geometrię elementu.

Powinny posiadać atest producenta.

3.  SPRZĘT.

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. “Wymagania ogólne”,

pkt 3.

Do zagęszczenia podłoża i podsypki piaskowej należy użyć lekkich spalinowych zagęszczarek.

Pozostałe roboty wykonane będą ręcznie.

4.  TRANSPORT.

Warunki ogólne transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 4.

Materiał może być przewożony dowolnymi środkami transportowymi dopuszczonymi przez

Inżyniera.

Przewożone elementy powinny być w czasie transportu ułożone i zabezpieczone przed przesuwaniem się.

5.  WYKONANIE  ROBÓT.

5.1.  Warunki ogólne wykonania robót.

Warunki ogólne wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 5.

na podsypce cementowo-piaskowej 1 : 4 warstwą gr. 5 cm.

5.3.  Przygotowanie podłoża pod umocnienie.

Podłoże pod wykonanie podsypki powinno być wyrównane i wyprofilowane do właściwej rzędnej oraz zagęszczone. Wskaźnik zagęszczenia Is nie powinien być mniejszy niż 0,97.

5.4.  Wykonanie podsypki.

Na uprzednio przygotowanym podłożu należy wykonać podsypkę piaskową grubości

odpowiednio 3 cm. Górna powierzchnia podsypki powinna być wyprofilowana do wymaganego pochylenia skarp stożków zgodnie z Dokumentacją projektową.

Podsypka powinna być zagęszczona do wskaźnika zagęszczenia Is nie mniejszego niż 0,97.

5.5.  Wykonanie umocnienia powierzchni stożków.

Umocnienie elementami należy rozpocząć od dołu. Szerokość spoin pomiędzy elementami nie powinna być większa niż 10 mm. Elementy po ułożeniu należy dobić tarankiem najlepiej drewnianym o wadze 10 - 12 kg.

Elementy pęknięte lub uszkodzone powinny być wymienione na nowe.

Spoiny pomiędzy elementami powinny być wypełnione ciekłą zaprawą cementowo - piaskową 1: 2.

Po wykonaniu zamulenia spoin Wykonawca zobowiązany jest do dokładnego oczyszczenia nawierzchni z wszelkich zanieczyszczeń.

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT.

6.1.  Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości.

Ogólne zasady prowadzenia kontroli jakości podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 6.

6.2.  Prowadzenie kontroli jakości.

Należy wykonać następujące badania i sprawdzenia:

- prawidłowość zagęszczenia podłoża Is >- 0,97,

- zgodność pochylenia skarp z wymaganiami dokumentacji projektowej,

- grubość wykonanej podsypki piaskowej,

- zagęszczenie podsypki piaskowej Is >- 0,97

- równość powierzchni umocnienia,

- dokładność ubicia nawierzchni,

- prawidłowość wypełnienia spoin zaprawa cementowo - piaskową,

- oczyszczenie nawierzchni,

- zgodność wbudowanych materiałów z wymaganiami dokumentacji projektowej i SST.

7.  OBMIAR  ROBÓT.

Jednostkami obmiarowymi są:

- 1 m2 wykonanego umocnienia skarp z elementów kamiennych.

8.  ODBIÓR  ROBÓT.

Inspektor Nadzoru dokona odbioru faktycznie wykonanych przez Wykonawcę robót zgodnie z postanowieniami  zawartymi w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Jeżeli wszystkie pomiary dały wyniki pozytywne wykonane roboty Inspektor Nadzoru uznaje za zgodne z wymaganiami kontraktu. Jeżeli choć jeden z pomiarów dał wynik ujemny, Inspektor Nadzoru uznaje roboty za niezgodne z wymaganiami kontraktu i poleca doprowadzenie robót do zgodności z wymaganiami.

9.  PŁATNOŚĆ.

Płatność za jednostkę wykonanej i odebranej roboty.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i sprowadzenie materiałów niezbędnych do wykonania fundamentu i umocnienia,

- wyrównanie i dogęszczenie podłoża,

- wykonanie podsypki cementowo - piaskowej,

- wykonanie umocnienia stożków z kostki brukowej,

- spoinowanie umocnienia,

- oczyszczenie miejsca pracy,

- kontrolę jakości robót.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE.

1. PN-86/B-02480         Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów.

2. PN-88/B-04481         Grunty budowlane. Badania próbek gruntu.

3. PN-91/B-06714-13    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenia zawartości pyłów

mineralnych.

4. PN-91/B-06714-14   Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń

ilasto-gliniastych.

5. PN-78/B-06714-19    Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodporności metodą

bezpośrednią.

6. PN-66/B-06714-26   Kruszywo mineralne. Badania. Oznaczenie zawartości zanieczyszczeń

organicznych.