M.13.03.01.  PREFABRYKOWANE DESKI GZYMSOWE Z POLIMEROBETONU.

1.  WSTĘP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót montażowych związanych              z montażem prefabrykowanych desek gzymsowych     z przebudową mostu na rzece Skrwę w miejscowości Łukomie w ciągu drogi powiatowej Nr 3707W  Łukomie – Dziki Bór.

1.2.  Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych

w pkt 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST mają zastosowanie przy wykonaniu wszystkich czynności związanych

z montażem prefabrykowanych polimerobetonowych desek gzymsowych o wysokości 40 cm i grubości 4 cm, stanowiących tracone deskowanie zewnętrzne kap chodnikowych.

1.4.  Określenia podstawowe.

Wszystkie określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi normami i z definicjami podanymi w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne",  pkt. 1.4.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M.00.00.00."Wymagania ogólne", pkt. 1.5.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z SST i poleceniami Inspektora Nadzoru. Beton powinien być wyprodukowany zgodnie z normą PN-88/B-06250 - „Beton zwykły”.

2.  MATERIAŁY.

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne", pkt 2.

2.2.  Deski gzymsowe z polimerobetonu.

Deski gzymsowe prefabrykowane polimerobetonowe stanowią wyrób firmowy i powinny posiadać Aprobatę Techniczną IBDiM.

Wymiary geometryczne desek – 4 x 40 cm. Długość 50 lub 100 cm.

Tablica 1.                                                 Wymagania dla polimerobetonu

Lp            Właściwości                                            Jednostka                Wymagania                 Badania wg

__________________________________________________________________________________________

1.    Wytrzymałość gwarantowana na ściskanie            MPa                            ≥ 80             Instrukcja ITB nr 194

2.    Wytrzymałość gwarantowana na

rozciąganie przy zginaniu                                       MPa                            ≥ 20             Instrukcja ITB nr 194

3.    Nasiąkliwość                                                             %                              ≤ 0,25                PN-85/B-4101

4.    Stopień mrozoodporności                                                                         ≥ F 150               PN-88/B-06250

2.3.  Stal zbrojeniowa do desek gzymsowych.

Wymagania wg SST M. 12.01.03.

3.  SPRZĘT.

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 3.

  - Sprzęt do montażu desek prefabrykowanych.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.

Rodzaj sprzętu, maszyn i urządzeń pozostawia się do uznania Wykonawcy po uzyskaniu akceptacji Inspektora Nadzoru.

Do montażu i przeładunku prefabrykatów proponuje się użycie dźwigu samochodowego lub samojezdnego                  o udźwigu i wysięgu odpowiadającym terenowym warunkom montażu oraz ciężarowi montowanych elementów.

4.  TRANSPORT

4.1.  Warunki ogólne transportu.

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 4.

4.2.  Transport prefabrykatów.

Prefabrykaty mogą przewożone dowolnymi środkami transportowymi. Prefabrykaty muszą być rozmieszczone równomiernie na skrzyni ładunkowej, zabezpieczone przed przesuwaniem się , uderzeniami i wywróceniem.

Prefabrykaty należy układać rzędami na podkładach drewnianych o szerokości min. 5 cm, dlugości większej o min. 10 cm od szerokości elementu.

Przy transporcie muszą być zachowane następujące warunki:

- elementy można transportować po osiągnięciu przez beton co najmniej 80 % wytrzymałości

projektowej ( 28-dniowej ),

- podczas przestawiania elementów, ich transportu i ponownego ustawienia niedopuszczalne są uderzenia i

wstrząsy mogące spowodować mechaniczne uszkodzenia krawędzi,

- transport prefabrykatów powinien odbywać się w liczbie sztuk nie przekraczającej dopuszczalnego obciążenia

zastosowanego środka transportu.

5. WYKONANIE  ROBÓT

5.1.  Ogólne zasady wykonania robót.

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M.00.000.00. „Wymagania ogólne”, pkt. 5.

5.2.  Montaż desek gzymsowych.

Do szkieletu zbrojeniowego kap chodnikowych na płycie i do zbrojenia górnych partii skrzydełek przyczółków należy przymocować prefabrykowane deski gzymsowe, łącząc odpowiednie pręty za pomocą spawania. Płyt gzymsowe stanowią jednocześnie szalunek boczny kap oraz zewnętrzny element płyty pomostu. Do wypoziomowania desek należy użyć klinów betonowych.

Montaż należy prowadzić z dużą uwagą i starannością ze względu na możliwość uszkodzenia izolacji. Należy pamiętać o pozostawieniu w strefie dylatacji szczeliny między deskami o szerokości wymaganej ze względu na szerokość szczeliny dylatacyjnej

6.  KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 6.

  - Wymagania dla prefabrykatów.

Dopuszczalne odchyłki wymiarów prefabrykatów wynoszą:

± 3 mm – dla wysokości płyty,

± 2 mm – dla grubości płyty,

± 3 mm – dla długości płyty.

  - Tolerancje wykonawcze.

Dokładność montażu powinna wynosić:

± 1 mm – dla przesunięcia elementu w pionie,

± 1 mm – dla przesunięcia poziomego w kierunku poprzecznym do osi mostu,,

± 1 mm – dla przesunięcia poziomego w kierunku podłużnym do osi mostu,

± 1 mm – dla różnicy strzałek krzywizny sąsiednich płyt.

  - Wygląd zewnętrzny.

Powierzchnie elementów powinny być gładkie, bez raków, pęknięć i rys. Dopuszcza się drobne pory jako pozostałości po pęcherzykach powietrza i po wodzie, których głębokość nie przekracza 3 mm.

Zacieranie powierzchni betonu po ich rozformowaniu jest niedopuszczalne.

6.5.  Badanie odbiorcze.

Należy wykonać:

- sprawdzenie kształtu i wymiarów,

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego,

- sprawdzenie wytrzymałości betonu zgodnie z PN-88/B-06250,

- sprawdzenie zbrojenia, średnicy i usytuowania w 2 - 3 dowolnie wybranych miejscach przez odbicie betonu,

wykonując równocześnie pomiar otuliny z dokładnością do 1 mm za pomocą suwmiarki,

- sprawdzenie poprawności montażu polega na stwierdzeniu braku uszkodzeń, zgodności położenia desek z

dokumentacją projektową, zachowanie wymaganych tolerancji w ustawieniu.

6.6.  Zaświadczenie o jakości ( atest ).

Dla wyprodukowanych belek wytwórnia musi wystawić atest zawierający:

- datę wystawienia,

- nazwę i adres producenta,

- wykaz cech elementów objętych atestem,

- krótki opis przeprowadzonych badań z wynikami,

- podpisy osób przeprowadzających badania.

7.  OBMIAR  ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót.

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne",  pkt 7.

7.2.  Jednostka obmiarowa.

Jednostką obmiarową jest 1 m wbudowania deski gzymsowej o odpowiedniej cechach geometrycznych.

8.  ODBIÓR  ROBÓT.

8.1.  Ogólne zasady odbioru.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 8.

8.2.  Odbiór robót zanikających.

- zbrojenie desek,

- betonu i jego składników.

8.3.  Odbiór końcowy.

W przypadku, gdy chociaż jeden wynik badania wg pkt. 6 wykaże niezgodność z wymaganiami - całość lub część robót należy uznać za niezgodne z SST. Roboty niezgodne z SST nie mogą być przyjęte. Sposób dalszego postępowania należy ustalić z Inżynierem. Wyniki badań wraz z ich oceną powinny zostać ujęte w formie protokołu.

9.  PODSTAWA  PŁATNOŚCI

9.1.  Ogólne ustalenia dotyczące podstaw płatności.

Ogólne warunki płatności podano w SST D-M.00.00.00 "Wymagania ogólne", pkt 9.

9.2.  Cena jednostki obmiarowej.

Cena jednostkowa obejmuje:

- zakup i dostawa desek gzymsowych,

- montaż desek gzymsowych,

- wykonanie niezbędnych pomiarów i badań

- uporządkowanie terenu budowy.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE

1. TW - Wymagania techniczne dla wykonania i odbioru obiektów mostowych.