M.19.01.01.  KRAWĘŻNIK  MOSTOWY  KAMIENNY  20X23 cm.

1.  WSTĘP.

1.1.  Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót dotyczących

montażu krawężników kamiennych na przebudowywanym moście drogowym przez rzekę Skrwę w miejscowości  Łukomie w ciągu drogi powiatowej Łukomie – Dziki Bór.

1.2.  Zakres stosowania SST.

SST jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1.

1.3.  Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z ustawieniem krawężnika kamiennego 20 x 23 cm i obejmują swoim zakresem:

- przygotowanie i wbudowanie podlewki pod krawężnik z wilgotnego betonu kl. B 25,

- ustawienie krawężnika kamiennego na podlewce,

- zaspoinowanie szczelin poprzecznych pomiędzy krawężnikami oraz spoiny podłużnej

za krawężnikiem.

1.4.  Określenia podstawowe.

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z polskimi normami i SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Krawężnik  kamienny  mostowy - krawężnik 20x23cm, wg BN-66/6775-01 - element oddzielający jezdnię od chodnika dla pieszych.

1.5.  Ogólne wymagania dotyczące robót.

Ogólne wymagania podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Wykonawca robót  jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inżyniera.

2.  MATERIAŁY.

2.1.  Warunki ogólne stosowania materiałów.

Warunki ogólne stosowania materiałów podanych w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

2.2.  Krawężnik mostowy.

Stosuje się krawężniki kamienne wg BN-66/6775-01 o wymiarach 20x30 cm.

Wymagane cechy fizyczne bloku kamiennego:

- wytrzymałość na ściskanie w stanie powietrzno-suchym >120 MPa,

- ścieralność na tarczy Boehmego < 0,25 cm,

- wytrzymałość na uderzenie > 13 uderzeń,

- nasiąkliwość wodą < 0,5 %,

- odporności na zamrażanie nie bada się.

Cała powierzchnia górna i licowa oraz tylna na wysokość 5 cm od góry powinna mieć fakturę

średnio groszkowaną. Pozostała część powierzchni tylnej wykonana w fakturze krzesanej, powierzchnia spodu surowa.

Krawężnik należy montować na podlewce wykonanej z wilgotnego betonu kl.C 20/25 /B 25/. Wypełnienie spoin między elementami krawężnika masą trwale elastyczną o niezmiennej szczelnej przyczepności do granitu szarego bez względu na warunki atmosferyczne, zimowe utrzymanie ( zasolenie ), zanieczyszczenia chemiczne pochodzące od pojazdów.

3.  SPRZĘT.

3.1.  Ogólne warunki stosowania sprzętu.

Ogólne warunki stosowania sprzętu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące zachowania wymagań jakoś- ciowych robót zostaną przez Inżyniera zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

Roboty mogą być wykonane ręcznie lub mechanicznie, przy użyciu dowolnego typu sprzętu

zaakceptowanego przez Inżyniera.

4.  TRANSPORT.

4.1.  Warunki ogólne transportu.

Ogólne warunki transportu podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Krawężniki można przewozić dowolnymi środkami transportu.

Załadunku i wyładunku krawężników należy dokonywać za pomocą dźwigów lub przenoszenia ręcznego. Krawężniki należy układać na podkładach drewnianych - rzędami, długością w kierunku jazdy środka transportowego.

W celu zabezpieczenia powierzchni obrobionych przed bezpośrednim stykiem, należy je do transportu zabezpieczyć przekładkami splecionymi ze słomy lub wełny drzewnej, przy czym grubość tych przekładek nie powinna być mniejsza niż 5 cm.

5.  WYKONANIE  ROBÓT.

5.1.  Ogólne warunki wykonania robót.

Ogólne warunki wykonania robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wykonania ogólne".

Krawężnik należy ustawiać na wilgotnym betonie kl.C20/25 jak w pkt. 2.2. niniejszej SST.

Beton powinien być mieszany na budowie w takich ilościach, żeby przed wbudowaniem nie rozpoczął się proces wiązania betonu. Dopuszcza się wymieszanie w wytwórni suchych składników kruszywa i dostarczenie na budowę w workach o ściśle określonej wadze

np. 50 kg. Na budowie dodaje się cement i wodę w proporcjach określonych recepturą.

Ustawienie krawężnika winno uwzględniać poprawki na trwałe ugięcie konstrukcji pod ciężarem nawierzchni.

Wszystkie spoiny między elementami krawężnika powinny być trwale szczelne.

6.  KONTROLA   JAKOŚCI  ROBÓT.

6.1.  Ogólne zasady kontroli jakości robót.

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wykonania ogólne".

6.2.  Zakres kontroli.

- sprawdzenie cech zewnętrznych,

- badanie laboratoryjne,

- sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika.

6.3.  Sprawdzenie cech zewnętrznych.

- oględziny zewnętrzne,

- sprawdzenie wymiarów.

Pomiar przy pomocy linii z podziałką milimetrową. Dopuszczalne odchyłki wymiarowe:

- wysokość  - 1 cm,

- szerokość  - 0,3 cm,

- sprawdzenie równości powierzchni obrobionych zgodnie z zasadami normy BN-66/6775-01,

- sprawdzenie kątów wg jw.,

- sprawdzenie szczelin i uszkodzeń wg jw.,

- wizualne sprawdzenie faktury.

6.4.  Badania laboratoryjne.

- badanie wytrzymałości skały, z której zostały wyprodukowane krawężnik wg

PN-84/B-04110,

- badanie nasiąkliwości wg PN-85/B-04101,

- badanie odporności na zamrażanie wg PN-85/B-04102,

- badanie ścieralności na tarczy Boehmego wg PN-84/B-04111,

- badanie wytrzymałości na uderzenie wg PN-53/B-04111.

Wszystkie te wyniki badań powinien dostarczyć producent krawężnika.

Pobieranie próbek, sposób badania i ocena wyników badań zgodnie z normą BN-66/6775-01.

6.5.  Sprawdzenie prawidłowości ułożenia krawężnika.

- wizualna ocena jakości robót,

- sprawdzenie szczelności spoin,

- sprawdzenie prostoliniowości ułożenia; odchylenia mierzone łatą o długości 4,0 m nie

powinny być większe niż 5 mm,

- niwelacyjne sprawdzenie prawidłowości wysokościowego ułożenia.

7.  OBMIAR.

Jednostką obmiaru jest 1 m krawężnika określonego typu, ustawionego i odebranego na

podstawie Dokumentacji Projektowej i pomiaru w terenie.

8.  ODBIÓR  ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M.00.00.00. "Wymagania ogólne".

Roboty objęte niniejszą SST podlegają częściowo odbiorowi robót zanikających, który jest

dokonywany na podstawie wyników pomiarów, badań i oceny wizualnej. W przypadku stwierdzenia usterek Inżynier ustali zakres robót poprawkowych do wykonania a Wykonawca

wykona je na własny koszt w ustalonym terminie.

Odbiorowi podlega:

- krawężnik przed wbudowaniem na podstawie badań podanych w pkt. 6.3 i 6.4. niniejszej

SST,

- końcowy odbiór ułożonego krawężnika na podstawie badań podanych w pkt. 6.5. niniejszej

SST.

Z odbioru sporządza się protokół odbioru.

9.  PŁATNOŚĆ.

Płatność za 1 m krawężnika należy przyjmować zgodnie z obmiarem i oceną jakości wykonanych robót na podstawie wyników pomiarów i badań laboratoryjnych.

Cena jednostkowa za 1 m uwzględnia:

- zakup i dostarczenie na budowę materiałów,

- wyznaczenie linii prowadzącej,

- przygotowanie podłoża,

- ustawienie krawężników z uwzględnieniem poprawki na trwałe ugięcie po dokonaniu

próbnego obciążenia obiektu,

- wypełnienie spoin odpowiednim materiałem zalewowym,

- oczyszczenie stanowiska pracy.

- koszt wszelkich badań,

- ubytki i odpady materiałowe.

10.  PRZEPISY  ZWIĄZANE.

1. BN-66/6775-01.  Elementy kamienne. Krawężniki uliczne, mostowe i drogowe.

2. PN-84/B-04110.  Materiały kamienne. Oznaczenia wytrzymałości na ściskanie.

3. PN-85/B-04101.  Materiały kamienne. Oznaczenia nasiąkliwości wody.

4. PN-85/B-04102.  Materiały kamienne. Oznaczenia mrozoodporności metodą

bezpośrednią.

5. PN-84/B-04111.  Materiały kamienne. Oznaczenie ścieralności na tarczy Boehmego.

6. PN-53/B-04115.  Materiały kamienne. Oznaczenie wytrzymałości kamienia na uderzenie.