D.05.03.06. NAWIERZCHNIA Z BETONU ASFALTOWEGO MODYFIKOWANEGO POLIMEREM -

WARSTWA ŚCIERALNA.

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej SST są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego modyfikowanego na przebudowywanym moście przez rzekę Skrwę  w miejscowości  Łukomie w ciągu drogi powiatowej Nr 3707W  Łukomie – Dziki Bór.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i

realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie robót związanych z układaniem na moście warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego, modyfikowanego polimerem na całej szerokości przebudowywanej jezdni grubości 4,0 cm.

1 .4. Określenia podstawowe

l .4 l.  Określenia podstawowe wg SST D 05.03.06.

1.4.2. Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi, odpowiednimi polskimi normami i

z definicjami podanymi w SST D-M-00.00.00 "Wymagania ogólne" pkt 1.4.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 1.5.

2. MARERIAŁY.

2.1. Ogólne wymagania dotyczące materiałów.

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania, podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 2.

Warstwę ścieralną z betonu asfaltowego 0/12 mm o strukturze zamkniętej projektuje się dla drogi o kategorii ruchu KR2 wg „Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych"  IBDiM- 1997|10].

Wymagania wobec materiałów do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego podano w tablicy l.

| Lp. | Rodzaj materiału nr normy | Kategoria ruchu |
| --- | --- | --- |
|  |  | KR 1-2 | KR 3-6 |
| 1 | Kruszywo łamane granulowane wg PN-B-11112 1996 a) z litego surowca skalnego, ze skał: - magmowych - przeobrażonych - osadowych b) z surowca sztucznego (żużle pomiedziowe i stalownicze) c) z surowca naturalnie rozdrobmionego | kl. I, II: gat. 1, 2 jw. jw. jw. jw. jw. jw. | kl. I, II: gat. 1, jw. jw. kl. I; gat. 1 kl. I. II; gat.1 |
| 2 | Kruszywo łamane zwykłe Wg PN-B-11112:1996 | kl. I,II; gat 1, 2 | - |
| 3 | Zwir i mieszanka wg PN-B-11111:1996 | kl. I, II | - - |
| 4 | Grys i żwir kruszony wg WT/MK-CZDP 84 | kl. I, II gat. I, II | kl. I, II gat. 1 |
| 5 | Piasek wg PN-B-1111:1996 | Gat. 1, 2 | - |
| 6 | Wypełniacz mineralny: wg PN-S-96504:1961 b) innego pochodzenia wg orzeczenia laboratorium drogowego | podstawowy zastępczy pyły z odpylania popioły lotne z węgla kamienn. | podstawowy |
| 7 | Asfalt drogowy wg PN-C-96170:1996 | D50, D70, D100 | D50, D70 |
| 8 | Polimeroasfalt drogowy wg TWT PAD, Prace IBDiM 4/93 | DE30A,B DE80A,B,C DP80 | DE30A,B DE80A,B,C DP80 |
| 1) tylko pod względem ścieralności w bębnie kulowym pozost. Cechy jak dla kl. I: gat. 1 |
| 2) tylko dolomity kl. I, gat. 1 w ilości =<50% mm we frakcji grysowej w mieszance z innymi kruszywami, w ilości < 100% mm we frakcji piaskowej oraz kwarcyty i p[piaskowce bez ograniczenia ilościowego |

2.2 Asfalt

Należy stosować asfalt drogowy spełniający wymagania określone w PN-C-96170:1965 [5].

Rodzaje asfaltów drogowych i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu

podano w tablicy l.

2.3. Polimeroasfalt

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje stosowanie asfaltu modyfikowanego polimerami, to

polmieroasfalt musi posiadać aprobatę techniczna, wydaną przez upoważnioną, jednostkę.

Rodzaje polimeroasfaltów i ich stosowanie w zależności od rodzaju warstwy i kategorii ruchu podano

w tablicy l.

2.4. Wypełniacz

Należy stosować wypełniacz wapienny, spełniający wymagania określone w PN-S-96504:1961 [8] dla

wypełniacza podstawowego.

Przechowywanie wypełniacza powinno być zgodne z PN-S-96504:1961[8].

2.5.  Kruszywo

W zależności od kategorii ruchu i warstwy należy stosować kruszywa podane w tablicy l.

Składowanie kruszywa powinno odbywać się w warunkach zabezpieczających je przed

zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi asortymentami kruszywa lub jego frakcjami.

2.6. Asfalt upłynniony

Należy stosować asfalt upłynniony spełniający wymagania określone w PN-C-96173:1974 [6].

2.7. Emulsja asfaltowa kationowa

Należy stosować drogowe kationowe emulsje asfaltowe spełniające wymagania określone w WT.Em A-94

|12].

3. SPRZĘT.

3.1. Ogólne wymagania dotyczące sprzętu

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 3.

Pozostałe wymagania wg SST D 05.03.05.

4. TRANSPORT.

4. 1. Ogólne wymagania dotyczące transportu

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w SST D-M-00.00.00. „Wymagania ogólne" pkt 4.

Pozostałe wymagania wg SST D 05.03.05.

5. WYKONANIE ROBÓT.

5.1. Ogólne zasady wykonania robót

Ogólne zasady wykonania robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 5.

5.2. Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej

Przed przystąpieniem do robót, w terminie uzgodnionym z Inżynierem, Wykonawca dostarczy Inżynierowi do akceptacji projekt składu mieszanki mineralno-asfaltowej oraz wyniki badań laboratoryjnych i próbki materiałów pobrane w obecności Inżyniera.

Projektowanie mieszanki mineralno-asfaltowej polega na:

- doborze składników mieszanki,

- doborze optymalnej ilości asfaltu,

- określeniu jej właściwości i porównaniu wyników z założeniami projektowymi.

Krzywa uziarnienia mieszanki mineralnej powinna mieścić się w polu dobrego uziarnienia wyznaczonego przez krzywe graniczne.

5.2. l. Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego

Rzędne krzywych granicznych uziarnienia mieszanek mineralnych do warstwy ścieralnej oraz

orientacyjne zawartości asfaltu podano w tablicy 2.

| Wymiar oczek | Kategoria ruchu |  |
| --- | --- | --- |
| sito, mm | KR 1-2 | KR 3-6 |
|  | Mieszanka mineralna, mm |  |
|  | 0/20 | 0/16 | 0/8 | 0/20 | 0/16 | 0/12,8 |
|  |  | lub 0/12,8 | lub 0/6,3 |  |  |  |
| przechodzi przez: |  |  |  |  |  |  |
| 20,0 | 100 |  |  | 100 |  |  |
| 16,0 | 83-100 | 100 |  | 80-100 | 100 |  |
| 12,8 | 66-93 | 85-100 |  | 67-85 | 83-100 | 100 |
| 9,6 | 61-88 | 70-100 |  | 60-74 | 70-88 | 75-100 |
| 8,0 | 53-83 | 62-94 | 100 | 54-67 | 61-78 | 68-89 |
| 6,3 | 48-79 | 56-87 | 82-100 | 48-60 | 56-70 | 57-75 |
| 4,0 | 40-70 | 45-76 | 60-100 | 40-50 | 43-58 | 48-60 |
| 2,0 | 30-60 | 35-64 | 40-70 | 28-38 | 30-42 | 35-48 |
| (zawartość frakcji |  |  |  |  |  |  |
| grysowej) | (40-70) | (36-65) | (30-60) | (62-72) | (58-70) | (52-64) |
| 0,85 | 22-46 | 26-50 | 27-52 | 20-28 | 18-28 | 25-36 |
| 0,42 | 17-36 | 20-39 | 21-40 | 13-20 | 12-20 | 18-27 |
| 0,30 | 15-31 | 17-33 | 17-34 | 11-18 | 10-18 | 16-23 |
| 0,18 | 11-22 | 13-24 | 13-25 | 7-12 | 9-14 | 12-17 |
| 0,15 | 10-21 | 12-22 | 12-22 | 6-11 | 8-12 | 11-15 |
| 0,075 | 6-9 | 7-11 | 8-12 | 5-7 | 6-9 | 7-9 |
| orientacyjna |  |  |  |  |  |  |
| zawartość asfaltu | 5,0-6,5 | 5,0-6,5 | 5,5-6,8 | 4,5-5,6 | 4,8-6,0 | 4,8-6,5 |
| w miesz. min.-asf. |  |  |  |  |  |  |
| %, m/m |  |  |  |  |  |  |

Krzywe graniczne uziarnienia mieszanki mineralnej do warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego 0/12.8 min dla KR 6.

Skład mieszanki mineralno-asfaltowej powinien być ustalony na podstawie badań próbek wykonanych wg metody Marshalla; próbki powinny spełniać wymagania podane w tablicy 3 Ip. 1-6. Wykonana warstwa wiążąca, wyrównawcza i wzmacniaja.ca z betonu asfaltowego powinna spełniać wymagania podane w tablicy 3 p. 7-9.

Tablica 3. Wymagania wobec mieszanek mineralno-asfaltowych i warstwy wiążącej, wyrównawczej oraz wzmacniającej z betonu asfaltowego.

| Lp. | Właściwości | Kategoria ruchu |
| --- | --- | --- |
| 1 | Uziarnienie mieszanki, mm | 0/12,8; 0/16 0/20 | 0/16; 0/20; 0/25 |
| 2 | Moduł sztywności pełzania , MPa | Nie wymaga się | => 16 |
| 3 | Stabilność wg Marshalla w temp. 60 oC, kN | =>8,0 | =>11,0 |
| 4 | Odkształcenie wg Marshalla w temp. 60 oC, kN | 2,0-5,0 | 1,5-4,0 |
| 5 | Wolna przestrzeń w próbkach Marshalla Zagęszczonych 2x75 uderzeń, % v,v | 4,5-8,0 | 4,5-8,0 |
| 6 | Wypełnienie wolnej przestrzeni w próbkach Marshalla, % | 65,0-80,0 | =<75,0 |
| 7 | Grubość warstwy z mieszanki min.-asf. O uziarnieniu: , w cm 0/12,8 0/16 0/20 0/25 | 3,5-5,0 4,0-6,0 6,0-8,0 - | 4,0-6,0 6,0-8,0 7,0-10,0 |
| 8 | Wskaźnik zagęszczenia warstwy, % | =>98,0 | =>98,0 |
| 9 | Wolna przestrzeń w warstwie, % v/v | 5,0-9,0 | 5,0-9,0 |
| 1) oznaczony wg wytycznych – IBDiM, Zeszyt nr. 48 |

666

6. Ko

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.

6.l. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania lepiszcza, wypełniacza oraz kruszyw przeznaczonych do produkcji mieszanki mineralno-asfaltowej i przedstawić wyniki tych badań Inżynierowi do akceptacji.

Pozostałe badania i tolerancje wykonania robót jak dla SST D 05.03.06.

7. OBMIAR ROBÓT.

7. l. Ogólne zasady obmiaru robót

Ogólne zasady obmiaru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m2 (metr kwadratowy) warstwy ścieralnej nawierzchni z betonu asfaltowego

na dojazdach i na moście o grubościach podanych w dokumentacji technicznej.

8. ODBIÓR ROBÓT.

Ogólne zasady odbioru robót podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 8.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacja, projektowa., SST i wymaganiami Inżyniera.

jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI.

9.1. Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w SST D-M-00.00.00 „Wymagania ogólne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania l m2 warstwy nawierzchni z betonu asfaltowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze, oznakowanie robót,

- dostarczenie materiałów,

- wyprodukowanie mieszanki mineralno-asfaltowej i jej transport na miejsce wbudowania,

- posmarowanie lepiszczem krawędzi urządzeń obcych i krawężników, rozłożenie i zagęszczenie

mieszanki mineralno-asfaltowej,

- obcięcie krawędzi i posmarowanie asfaltem,

- przeprowadzenie pomiarów i badań laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji technicznej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

1. PN-B-11111:1996    Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych, żwir i

mieszanka

2. PN-B-11112:1996    Kruszywa mineralne. Kruszywa łamane do nawierzchni drogowych

3. PN-B-11113:1996    Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

4. PN-C-04024:1991    Ropa naftowa i przetwory naftowe. Pakowanie, znakowanie i transport

5. PN-C-96170:1965    Przetwory naftowe. Asfalty drogowe

6. PN-C-96173:1974    Przetwory naftowe. Asfalty upłynnione AUN do nawierzchni drogowych

7. PN-S-04001:1967    Drogi samochodowe. Mieszanki mineralno - bitumiczne. Badania

8. PN-S-96504:1961    Drogi samochodowe. Wypełniacz kamienny do mas bitumicznych

9. BN-68/8931-04        Drogi   samochodowe.   Pomiar   równości   nawierzchni planografem i łatą.

10.2   Inne dokumenty

10. Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych. IBDiM -1997

11. TWT Tymczasowe Wytyczne. Polimeroasfalty drogowe. Prace IBDiM 4/1993

12. Warunki techniczne. Drogowe kationowe emulsje asfaltowe EmA-94. IBDiM -1994

13. WT /MK-CZDP84. Wytyczne techniczne oceny jakości grysów i żwirów kruszonych z naturalnie

rozdrobnionego surowca skalnego przeznaczonego do nawierzchni drogowych.

14. Zasady projektowania betonu asfaltowego o zwiększonej odporności na odkształcenia trwałe.

Wytyczne oznaczania odkształcenia i modułu sztywności mieszanek mineralno-bitumicznych metoda.

pełzania pod obciążeniem statycznym. IBDiM - Zeszyt 48/1995.